Komunikácie s krytom z asfaltového betónu

Navrhovaná sieť komunikácií je napojená v šiestich miestach na jestvujúce miestne obslužné komunikácie. Hlavná prístupová komunikácia je kolmo pripojená na severe riešeného územia stykovou križovatkou na ul. Rešov majer. Na západnej strane riešenej lokality budú napojené jestvujúce jednopruhové komunikácie Ortovická a Kladenská plynulým rozšírením na navrhované komunikácie. Tri paralelné južné komunikácie budú napojené stykovými križovatkami na ul. Prašnú. Všetky navrhované komunikácie sú funkčnej triedy C3, kategórie MO 6,5/30.

Komunikácie sú navrhované obojsmerné dvojpruhové, šírka pruhu je 2,75 m. Priečny sklon komunikácií je jednostranný 2%-ný, plochy ciest a chodníkov budú odvodnené do sústavy uličných vpustov a následne do vsakovacích jám, ktoré nie sú predmetom riešenia tohto stavebného objektu.

Plocha komunikácií bude ohraničená prevýšeným betónovým obrubníkom 250/150 mm mimo zastavaného územia (+10 cm), obrubníky pri výhľadových rodinných domoch budú po celej dĺžke komunikácie znížené na +5 cm. Cestné obrubníky budú osadené v betónovom lôžku C10/12,5.

Skladba vrstiev vozovky:

- K 50 mm – asfaltový betón AC 11 O; PMB 45/80-75; I; STN EN 13108-1

- asfaltový postrek 0,25 kg/m2; STN 73 6129

- P1 70 mm – asfaltový betón AC 22 P; CA 35/50; I; STN EN 13108-1

- infiltračný postrek 1,0 kg/m2

- P2 200 mm – cementom stmelená zmes CBGM C5/6 22; STN 73 6124-1

- O 180 mm  – štrkodrvina ŠD; 31,5 (45) GC; STN 73 6126

- zhutnená pláň - požadovaný modul deformácie Edef2 ≥ 45 Mpa.

Chodníky s krytom z betónovej dlažby

Paralelne s navrhovanými komunikáciami sú riešené chodníky - jednostranné alebo obojstranné. Šírka chodníkov je navrhnutá v závislosti od šírky medzi parcelami - 1,50, 2,0 a 2,50 m. Sú vyspádované jednostranným priečnym sklonom (2%) smerom ku komunikácii.

Plocha chodníkov bude ohraničená z vonkajšej strany neprevýšeným betónovým obrubníkom 200/100 mm, osadeným v betónovom lôžku C10/12,5, po prípade ohraničujúcou spevnenou podmurovkou oplotenia súkromnej parcely, čo nie je súčasťou tohto projektu.

Skladba vrstiev chodníkov:

- DL 60 mm – betónové dlažobné tvarovky STN EN 1338 - 200/200 mm, farba sivá

- L 40 mm – ložná vrstva z drveného kameniva 2/4 mm STN EN 13242

- P1 120 mm – cementom stmelená zmes CBGM C5/6 22; STN 73 6124-1

- O 150 mm  – štrkodrvina ŠD; 31,5 (45) GC; STN 73 6126

- zhutnená pláň 96% PS